Caiet de sarcini

pentru Achiziţia de  hârtie format A4 şi A3, pentru copiator şi imprimantă cu livrare la sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

cod CPV- 30197643-5 - hârtie pentru fotocopiatoare

SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

1. Caracteristicile tehnice obligatorii:

a) Pentru hârtia format A4.

- dimensiune 210 mm x 297 mm;

- gramaj - minim 80 g/mp;

- grosime - intre 101 si 112 μm;

- grad de alb - minim 96.8%;

- densitate aparenta - minim 0,72 g/cmc;

- umiditate – maxim 5.1;

- opacitate la tiparire - intre 90% si 96%;

- Pentru hârtia format A3.

- dimensiune 420 mm x 297 mm;

- gramaj - minim 80 g/mp;

- grosime - între 101 si 112 μm;

- grad de alb - minim 96.8%;

- densitate aparentă - minim 0,72 g/cmc;

- umiditate – maxim 5.1;

- opacitate la tiparire - între 90% si 96%;

2. Ofertantul are obligația de a prezenta certificat Larex sau orice alt certificat eliberat de un organism de certificare recunoscut, care să ateste conformitatea produsului ofertat cu condiţiile tehnice obligatorii de mai sus.

3. Mod de prezentare: Hârtia privită în transparenţă trebuie să prezinte o structură uniformă; suprafaţa hârtiei trebuie să fie netedă, fără cute, încreţituri, ondulaţii, găuri, pete sau alte defecte vizibile; muchiile colilor de hârtie  trebuie să fie fără scame, crestături sau alte defecte.

4. Mod de ambalare: topuri a 500 de coli, ambalate în hârtie rezistentă la umezeala imprimată de către producator cu denumirea şi caracteristicile produsului ofertat. Topurile vor fi introduse în cutii de carton de maxim 5 topuri. Cutiile de carton vor fi tipărite şi inscripţionate cu date de identificare ale producatorului şi vor fi prevazute cu bandă din material plastic pentru uşurarea manipulării.

5. Ofertantul are obligaţia de a completa Anexa 5 - TABEL DETALII PRODUCĂTOR

  - 6.  Termenul de livrare: Contractele subsecvente se vor încheia de regulă pentru o perioadă de trei luni. Termenul de livrare este de 10 zile lucrătoare de la data semnării fiecărui contract subsecvent pentru toate oficiile registrului comerţului, iar pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, livrarea se va face în maxim trei tranşe, astfel: 1/4 din cantitate în primele 10 zile lucrătoare de la data semnării fiecărui contract subsecvent, 1/3 din cantitate în termen de 30 zile de la prima livrare şi 1/3 în 30 zile de la a doua livrare.

  - 7.  Termenul de garanţie al produselor solicitate: minim 12 luni de la data livrarii.

  - 8.  Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul ONRC şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. Locaţiile de livrare sunt prezentate în Anexa 6 iar cantităţile maxime estimate ce se anticipează a fi livrate pentru fiecare locaţie pe durata acordului-cadru sunt prezentate în Anexa 7. ONRC îţi rezervă dreptul de a modifica cantităţile de livrare/locaţie fără influenţă asupra cantităţii totale.

9.  Ofertantul se obligă să înlocuiască produsele la care s-au identificat vicii ascunse în maxim 5 zile lucrătoare de la data depistării acestora.

10.  Ofertantul se obligă să suporte riscul produselor furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare, până în momentul predării acestora beneficiarului.

AUTORITATEA CONTRACTANTA